ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Эмали термостойкой антикоррозионной «CERTA»

ТУ 2312-001-49248846-2000

Общие положения

Покрытие на основе эмали термостойкой антикоррозионной «CERTA» предназначено для защиты металлических и цементно-песчаных поверхностей оборудования и конструкций, эксплуатирующихся внутри помещений и в атмосферных условиях умеренного и холодного климата при температурах от -60 до +1200°С (в зависимости от цвета). При использовании эмали термостойкой антикоррозионной «CERTA» в системе покрытий температура эксплуатации определяется всей системой в совокупности. Прогнозируемый срок службы покрытия в условиях УХЛ 1 ГОСТ 15150-69 при толщине равномерного защитного покрытия не менее 130 мкм (без учета поправки на шероховатость) – до 20 лет.

Пример объектов для окраски наружных поверхностей: печи, камины, мангалы, аксессуары к ним, детали систем выхлопа и отвода отработанных газов, трубы, автоглушители, тормозные суппорты, нагревающиеся детали двигателей, газопроводы, паропроводы, промышленные дымовые трубы, опоры ЛЭП, конструкции мостов и путепроводов (СТО-01393674-007-2022 АО ЦНИИТС), мачты сотовой связи, котельное и теплообменное оборудование, печи сжигания отходов.

Включена в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719) № 10763701.

Базовые цвета Черный п/гл800 и матовые: черный1200,1000,800, 700, 600, 500 , черный сатин1200 , глубокоматовый черный1200, антрацит600 , графит700 , графит темный600 , коричневый800 , серебристый700 , серебристо-серая650 , серый400,  серый650,  белый400 , белый700 , желтый750 , синий400 , голубой400 , желтый750 , желтый400 , красно-коричневый800 , зеленый700 , зеленый500 , защитный600 , ярко-красный (~ral 3020)400, красный400(~ral 2002), оранжевый (~ral 2004) 400, бежевый400.

Дополнительные цвета с высокими декоративными свойствами, предназначенные для окрашивания, эксплуатируемого при высоких от 500°С оборудования бытового применения: котлов, банных печей, печей отопления, каминов, мангалов, барбекю, аксессуаров к ним, суппортов автомобилей: черный металлик 1000  , золотой750, медный750, , графит металлик 800 , серый титан металлик800, серебристый металлик700.

Эмаль всех указанных цветов может применяться в комплекте с

отвердителем CERTA PROFESSIONAL в соответствии со специальной

инструкцией.

Требования к окрашиваемой поверхности

Запрещается обезжиривать уайт-спиритом, бензином, сольвентом! Не использовать обезжириватели, формирующие на поверхности металла пленку и ухудшающие контакт основного защитного покрытия с металлом. Поверхность перед окраской должна быть сухая и чистая, без следов коррозии, без заусенцев и острых кромок радиусом менее 2 мм, остатков флюса – не оставлять следов при проведении белой х/б тканью. При эксплуатации покрытия при температурах свыше 100°С и особенно в условиях термоциклов (периодический нагрев и охлаждение) обязательна абразивоструйная обработка поверхности до степени Sa 2 ½ по ISO 8501-1:2007, обеспечивающая адгезию с металлом и более длительный срок службы покрытия. Абразивоструйная обработка также обеспечивает необходимую перед окраской шероховатость металлической поверхности и на ремонтируемых поверхностях удаление следов язвенной коррозии и задиров металла.

При выборе группы шероховатости необходимо учитывать толщину покрытия и температуру его эксплуатации. Чем выше температура эксплуатации покрытия, тем ниже должно быть номинальное значение в группе шероховатости.

| Температура эксплуатации покрытия, ºС | Номинальное значение, мкм | Корректирующая величина толщины защитного покрытия, мкм |
| --- | --- | --- |
| Свыше 6000С | до Rz 25 | 5 |
| 100-600 ºС | Rz 25-40 | 10 |
| До 100°С | Rz 40-60 | 25 |

Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. При проведении ремонта покрытия поверхность должна быть сухая, чистая, не иметь участков с подпленочной коррозией и отслоениями.

Подготовка материала

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления, для эмали в аэрозольной упаковке – 5 лет со дня изготовления. Транспортировку осуществлять по ГОСТ 9980.5. Эмаль должна храниться в герметичной таре, вне прямого воздействия солнечных лучей и влаги, при температуре от - 30°С до +40°С.Перед применением тщательно перемешать по всему объему тары, при необходимости профильтровать. Температура эмали должна быть близка к температуре окрашиваемой поверхности. Для разбавления применять растворитель для красок CERTA*, при использовании иного разбавителя необходима проверка на совместимость с эмалью. К разбавлению рекомендуется только необходимое в течение рабочей смены количество материала. Разбавлять постепенно, небольшими порциями с перемешиванием. Необходимая рабочая вязкость определяется производителем работ. Степень разбавления не должна превышать 10% по массе.

Нанесение материала

Наносить при отсутствии атмосферных осадков, относительной влажности воздуха не более 80%, температуре от -30°С до +40°С. При отрицательных температурах накрашивать тонкими слоями до 20 мкм по сухому слою (ориентировочно 60 мкм по мокрому). Режим окрасочного оборудования определяется производителем работ таким образом, чтобы на окрашиваемой поверхности в диаметре отпечатка факела должна образовываться ровная «мокрая» пленка, без пропусков, подтеков, шагрени; работы по окрашиванию больших площадей проводить в один проход и с использованием материала одной партии. Рекомендуются валики без ворса, кисти из натуральных волокон (во избежание разрушения материалов валиков и кистей растворителем). Окрашивание кистью проводить однонаправленными движениями без втирания. На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием методом распыления наносить эмаль в виде «полосового слоя» кистью. Для получения равномерного термостойкого покрытия предпочтительно нанесение распылением. Окрашивать рекомендуется в 1-4 слоя (15-150 мкм по сухому слою в зависимости от температуры эксплуатации покрытия, без учета погрешности на шероховатость), при разбавлении эмали количество проходов увеличивается. Усредненный теоретический расход неразбавленной эмали без учета потерь на 50 мкм по сухому слою – 175 г/м2 (при показателе сертификата качества «массовая доля нелетучих веществ» равном 50%).

Рекомендуемая толщина (без учета шероховатости) сформированного покрытия термостойкой эмали «Церта»:

- 150-180 мкм при температуре эксплуатации покрытия до 100 ºС (для улучшения

антикоррозионных свойств рекомендуется применение с отвердителем CERTA PROFESSIONAL),

- 80-120 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 100- 300 ºС,

- 60-80 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 300- 500 ºС,

- 30-50 мкм при температуре эксплуатации покрытия в пределах 500-700 ºС,

- 15- 20 мкм при температуре эксплуатации в пределах 900- 1200 ºС.

Сушка покрытия

| Температура окружающего воздуха | -30°С | -20°С | 0°С | +20°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время межслойной сушки покрытия толщиной 50 мкм по сухому (ориентировочно 125 мкм по мокрому), минут | 120 | 90 | 60 | 30 |
| Время выдержки покрытия до набора оптимальных свойств при+20°С – 72 часа. |  |  |  |  |

Эмаль в аэрозольной упаковке не предназначена для нанесения при температурах менее -5°С, при этом перед нанесением рекомендуется выдержать аэрозольный баллон при комнатной температуре не менее 3 часов. При термозакалке увеличивается адгезия и антикоррозионная стойкость покрытия, поверхность приобретает выраженную матовость, допускается изменение цвета в зависимости от вида эмали до балла Ц5 по ГОСТ 9.407.

Транспортирование

При положительных температурах окружающего воздуха кантование конструкций допускается производить (мягкими стропами) не ранее, чем через 24 часа после нанесения в целях исключения задиров покрытия. Транспортирование и монтаж конструкций можно производить не ранее, чем через 72 часа после нанесения финишного слоя. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком. При отрицательных температурах время выдержки покрытия до проведения указанных операций увеличивается в 2-3 раза в зависимости от общей толщины покрытия.

Требования безопасности

Определяются входящим в состав растворителем о-ксилолом. В случае загорания материала необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителем пенным или углекислотным, тонко распыленной водой. Информация о мерах предосторожности при работе с эмалью отражена в паспорте безопасности

Примечание

*Рекомендуемые растворители и обезжириватели: толуол - ГОСТ 14710-78; о-ксилол – ТУ 38.101254-72; сольвент нефтяной (нефрас А-130/150) – ГОСТ 10214-78; растворитель для красок CERTA.

В связи с тем, что подготовка поверхности, хранение материала, способ и качество нанесения, а также и условия работ в целом находятся вне контроля производителя лакокрасочного материала, то исполнитель работ несет ответственность за его профессиональное использование.

Изменение цвета покрытия после теплового воздействия в приложении.

Подробную информацию можно получить:mail@certa.ru, 8 800 100 9 321

Приложение: Изменения декоративных свойств покрытия после теплового воздействия

| Цвет покрытия Термостойкость до ° | Максимальная температура теплового воздействия на покрытия,0С | Изменение декоративных свойств (ГОСТ 9.407-2015) после максимального теплового воздействия | Промежуточные температуры при эксплуатации покрытия ,0С | Изменение декоративных свойств (ГОСТ 9.407-2015) после промежуточного теплового воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Черный1200,1000,800 Глубокоматовый черный1200 Черный п/гл800 | 1200,1000,800 | Ц4 | 400, 500, | Ц2 |
|  |  |  | 600,700,800,1000, 1200 | Ц4 |
| Черный700 | 700 | Ц4 | 300,400 | Ц2 |
|  |  |  | 500,600 | Ц3 |
|  |  |  | 700 | Ц4 |
| Черный600 | 600 | Ц4 | 300 | Ц2 |
|  |  |  | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 600 | Ц4 |
| Черный500 | 500 | Ц4 | 400 | Ц4 |
| Антрацит600 | 600 | Ц3 | 400 | Ц2 |
|  |  |  | 500,600 | Ц3 |
| Графит700 | 700 | Ц2 | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 600,700 | Ц2 |
| Графит темный600 | 600 | Ц2 | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 600 | Ц2 |
| Коричневый800 | 800 | Ц2 | 400,600,800 | Ц2 |
| Серебристый700 | 700 | Ц2 | 400,500,600 | Ц3 |
|  |  |  | 700 | Ц2 |
| Серебристо-серый 650 | 650 | Ц3 | 400,500 | Ц4 |
|  |  |  | 600-650 | Ц3 |
| Серый400 | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 300 | Ц3 |
|  |  |  | 400 | Ц5 |
| Серый650 | 650 | Ц2 | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 650 | Ц2 |
| Белый400 | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 300 | Ц3 |
|  |  |  | 400 | Ц5 |
| Синий400 | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 300 | Ц3 |
|  |  |  | 400 | Ц5 |
| Голубой400 | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 300 | Ц3 |
|  |  |  | 400 | Ц5 |
| Желтый400 | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 300 | Ц3 |
|  |  |  | 400 | Ц5 |
| Красно-коричневый800 | 800 | Ц2 | 400,600,800 | Ц2 |
| Зеленый500 | 500 | Ц3 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 300,400,500 | Ц3 |
| Защитный600 | 600 | Ц1 | 200,300 | Ц1 |
|  |  |  | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 600 | Ц2 |
| Красный400(~RAL 3001) | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 250 | Ц3 |
|  |  |  | 300,400 | Ц5 |
| Ярко- красный400(~RAL 3020) | 400 | Ц3 | 100 | Ц1 |
|  |  |  | 200,250 | Ц2 |
|  |  |  | 300,400 | Ц3 |
| Красный400(~RAL 2002) | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 250 | Ц3 |
|  |  |  | 300,400 | Ц5 |
| Оранжевый400 | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 250 | Ц3 |
|  |  |  | 300,400 | Ц5 |
| Морская волна400 | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 250 | Ц3 |
|  |  |  | 300,400 | Ц5 |
| Бежевый400 | 400 | Ц5 | 200 | Ц1 |
|  |  |  | 300 | Ц3 |
|  |  |  | 400 | Ц5 |
| Черный сатин1200 | 1200 | Ц4 | 400, 500, | Ц2 |
|  |  |  | 600,700,800,1000, 1200 | Ц4 |
| Черный металлик 1000 | 1000 | Ц2 | 800,1000 | Ц3 |
| Терракот металлик1000 | 1000,600 | Ц2 | 300 | Ц2 |
|  |  |  | 400,500 | Ц4 |
|  |  |  | 600,800,1000 | Ц4 |
| Антрацит металлик1000 | 1000 | Ц3 | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 60,800,1000 | Ц3 |
|  |  |  | 500,600 | Ц3 |
| Графит металлик 800 | 800 | Ц2 | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 700,800 | Ц2 |
|  |  |  | 600 | Ц2 |
| Коричневый металлик 1000 | 1000 | Ц2 | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 800,1000 | Ц2 |
| Серебристый металлик700 | 700 | Ц3 | 400,500 | Ц3 |
|  |  |  | 800 | Ц3 |
|  |  |  | 650 | Ц2 |
| Белый700 | 700 | Ц1 | 200,700 | Ц1 |
|  |  |  | 300 | Ц2 |
|  |  |  | 400,500,600 | Ц3 |
| Желтый750 | 750 | Ц2 | 200,300 | Ц2 |
|  |  |  | 400,500,600 | Ц3 |
|  |  |  | 750 | Ц2 |
| Золотой750, Медный750 | 750 | Ц1 | 200-750 | Ц1 |
| Ярко-красный металлик 400 | 400 | Ц4 | 330 | Ц3 |
| Ярко-красный 350 | 350 | Ц3 | 300 | Ц2 |
| Серый титан металлик 800 | 800 | Ц2 | 300 | Ц1 |